附件1

窨井盖常见问题的维修措施及技术标准

序号	窨井盖常见问题	维修措施及技术标准
1	车行道、人行道上井盖承载力标准	在车行道（含快车道和慢车道）上的各类管线井盖应使用承载能力等级为D（承载能力为400KN）及以上的井盖，应使用可调试4防型（防沉降、防噪音、防盗窃、防返涌）球墨铸铁井盖。人行道上应使用承载能力等级为B（承载能力为125KN）及以上的井盖。
2	井盖井座与路面之间出现脱离、松动现象	拆除原井盖井座，重新安装。安装井座时，采用细石混凝土坐浆或灌浆，强度不小于30Mpa。检查井井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在±5 mm内。
3	井盖出现开裂、变形、缺角、破损现象	更换新井盖，井盖与井框总间隙小于8mm。检查井井盖与井框高差应控制在±5mm内，雨水篦子井盖与井框高差应小于等于0或大于等于-10mm。
4	井周破损，井周1.5m×1.5m范围内路面出现碎裂、坑槽、变形、松散、脱层剥落现象	（1）井周1.5m×1.5m范围内原路面拆除重建，重新安装井盖框。

（2）井座周围和面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性不应小于该处原道路结构要求。

（3）检查井井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在±20 mm内。

（4）雨水篦子应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应小于等于0或大于等于-20mm。
5	路框差超标，窨井盖与相邻路面出现沉陷或凸起现象，检查井高差大于20mm或小于-20mm，雨水篦子高差大于0或小于-20mm的
6	窨井盖存在歪斜、响动、反扣等问题	重新将井盖复位，使之稳固。发生响动的井盖应安装防震橡胶圈，确保与井盖底部或井座连接牢固平整。
7	车行道上的井盖为非可调式防沉降球墨铸铁井盖	在车行道（含快车道和慢车道）上的各类管线井盖应使用承载能力等级为D（承载能力为400KN）及以上的井盖，应使用可调试4防型（防沉降、防噪音、防盗窃、防返涌）球墨铸铁井盖。
8	检查井内未安装防坠网	加装防坠网。
9	检查井井盖上未标识产权单位和检查井类型	井盖及井座内壁应标明行业标示、产权单位、井盖类别、承载等级、井盖直径、厂商标志、执行标准、产权单位或维护单位的联系电话等。
10	人行道盲道等无障碍设施范围内设置有井盖设施	更换为隐形井盖，覆盖盲道板等无障碍设施。

附件2

柳州市城市窨井盖问题治理专项整治排查表

单位名称：（加盖公章）

市（县、区）	井盖类型	现有数量

（个）	问题窨井盖数量

（个）	完成整改数量

（个）	计划全部完成

整改时间
其中	1.市本级	供水
排水
燃气
电力
通信
广播电视
其他
2.xx县城	供水
排水
燃气
电力
通信
广播电视
其他
……	……
合计	市本级
县城
注：1.窨井盖类型：供水、排水、燃气、电力、通讯（含国防光缆）、广播电视等。

2.本表电子版请用EXCEL格式上报。